ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ADF.2050

ACRYLIC FILLER HS

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1

ОПИСАНИЕ

Акриловый двухкомпонентный грунт с высоким уровнем заполнения пор и с очень высоким уровнем сухого остатка при нанесении. Продукт может быть использован, как изолирующий грунт, так и грунт со стандартным уровнем заполнения пор.

Основные преимущества:

- Многофункциональность:

- Грунт с высоким уровнем заполнения, соотношение смешивания 5:1 – 80 микрон за 1 слой нанесения.

- Стандартное заполнение, соотношение смешивания 5:1:0,5 – 60 микрон за 1 слой нанесения.

- Изолирующий, соотношение смешивания 5:1:1 – 35 микрон за 1 слой нанесения.

- Легкость при шлифовании.

- Практически нулевое поглощение блеска финишного покрытия.

- Гладкий и атласный внешний вид в изолирующей версии.

- Возможно нанесение на продукт, как эмали на основе воды, так и эмалей на основе растворителя (сольвент).

Продукт имеет отличную адгезию к голому металлу. Рекомендуется его наносить на антикоррозионные грунты для лучшей антикоррозионной защиты.

Для промывки оборудования используйте разбавитель для промывки или же нитро-разбавитель.

ADF.2050

ACRYLIC FILLER HS

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОРОЗАПОЛНЕНИЯ High Filling | ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ Filling | ИЗОЛИРУЮЩИЙ Insulating |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ Mixing ratio | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 |
|  | ПРОДУКТ, КОД ADF.2050 Product | 100 VOL | 100 VOL | 100 VOL |
|  | ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД ADH.3300 Hardener | 20 VOL - | 20 VOL - | 20 VOL - |
|  | РАЗБАВИТЕЛЬ, КОД ADT.4400 Thinner | - | 10 VOL | 20 VOL |
|  | ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ Pot life (20° C) | 30 MIN | 60 MIN | 90 MIN |
|  | ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ Application viscosity | 50” ± 5’’ DIN/4 | 30” ± 3’’ DIN/4 | 20” ± 2’’ DIN/4 |
|  | НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА Airbrush adjustament | 3 Оборота/Turns | 2,5 Оборота/Turns | 2 Оборота/Turns |
|  | СОПЛО Nozzle | 1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP | 1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP | 1,4 - 1,6 mm Standard/HVLP |
|  | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА Air Pressure | 3-4 Standard 2,0-2,5 HVLP/LVLP | 3-4 Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP | 3-4 Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP |
|  | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ Number of coats | 2-3 | 2 | 2 |
|  | ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ Time interval between coats | 5-10 MIN | 5-10 MIN | 5-10 MIN |
|  | ВЫДЕРЖКА Flash time | 5 MIN | 5 MIN | 5 MIN |
|  | БЕЗ ПЫЛИ Dry dust free | - | - | - |
|  | ГОТОВО К УСТАНОВКЕ Ready to use | - | - | - |
|  | ПОЛНАЯ СШУКА Through drying | 20 °C – 4-5 H 60 °C – 30 MIN | 3-4 H 20-25 MIN | 2-3 H 20 MIN |
|  | ИК СУШКА – СРЕДНИЕ ВОЛНЫ IR – Medium Waves ИК СУШКА – ГАЗ IR – Gas-fired radiant heaters | 15 MIN 3-4 MIN | 15 MIN 3-4 MIN | 15 MIN 3-4 MIN |
|  | ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ Dry film thickness | 160 µ ± 20 | 120 µ ± 10 | 70 µ ± 10 |
|  | РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА – M² / КГ x 1 µ Yield RFU | 460 | 450 | 440 |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО СУХОМУ Roto-orbital dry sanding | P360-P400 | P360-P400 | P360-P400 |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО МОКРОМУ Roto-orbital wet sanding | P400-P600 | P400-P600 | P400-P600 |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО МОКРОМУ Manual sanding on wet | P600 - P800 | P600 – P800 | P600 – P800 |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО СУХОМУ Dry manual sanding | P500 - P600 | P500 - P600 | P500 - P600 |
|  | ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ Overcoatable | 4-5 H | 3-4 H | 2-3 H |
|  | ХРАНЕНИЕ Storing | 24 Месяца/Months 5 < °C < 35 |