ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ADP.8001/8002

ENAMEL PRIMER TEXTURED (WHITE/BLACK)

ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ(БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ)

ОПИСАНИЕ

Полиуретановый многофункциональный универсальный грунт (праймер) для пластика. Данный продукт был создан благодаря стремительно растущему использованию пластмасс в автомобильном секторе, как для внутренних, так и для наружных частей автомобиля. Продукт доступен в двух цветовых версиях: ADP.8001 – белый, и ADP.8002 – черный.

Основные преимущества:

- Отличная адгезия и быстрая сушка.

- В отличии от своих бесцветных аналогов продукт представлен в белой и чёрной цветовых версиях, которые можно смешивать между собой для получения необходимого оттенка серого. Также продукт позволяет всего в два слоя достичь уровня укрывистости характерного для эмалей. Таким образом позволяя избежать их использование при покраске пластмассовых деталей автомобиля. Продукт может быть нанесен, как методом «мокрый по мокрому», так и методом «сухой по сухому» с последующим шлифованием.

- Продукт может быть использован, как структурный праймер и воссоздавать оригинальный заводской структурный эффект, используемый автопроизводителями на бамперах различных автомобилей.

Таблица ниже представляет все типы пластмасс, которые используются в автомобильном секторе и, которые могут быть окрашены данным продуктом. Однако, просим учитывать тот факт, что пластмассы по своей природе достаточно неоднородны, поэтому мы рекомендуем всегда сделать пробную выкраску перед полной окраской детали.

Термопластмассы

ABS Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол Бампер/Спойлер

EPDM Этилен-Пропилен-Диен-Метилен Спойлер/Колесная арка

PP* Полипропилен Бампер

Термореактивные

BMC-SMC Укреплённый полиэстер Бампер

PUR-RIM Полиуретан Бампер

PRFV-GFKM

*необходимо горение, чтобы гарантировать отличную адгезию

Варианты использования продукта и рекомендации по его нанесению:

Первым этапом при любом из вариантов использования продукта является обязательная очистка поверхности.  Поэтому перед нанесением праймера, очистите поверхность с помощью антисиликонового растворителя. Зачастую антисиликоновый растворитель не очень агрессивен даже с чувствительными к растворителям пластмассами, такими как ABS. Антисиликонвый растворитель позволяет удалить любые вещества, вредящие адгезии.

- Продукт может быть использован, как 1К пигментированный праймер по пластику. В данном случае продукт разбавляется на 50% с использованием разбавителя, код ADT.4400. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,8-2 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния от поверхности нанесения в размере 15 см, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C. Если есть необходимость, после 20 минут при 20 °C после нанесения последнего слоя продукта, возможно устранить различные дефекты лёгким шлифованием. После, на праймер Вы можете наносить эмали, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель). Но, если период перед нанесением эмали при 20°C превысит 24 часа, праймер нужно зашлифовать. В данном случае праймер, после его использования, может хранится в закрытом контейнере до 30 дней и быть использованным в любой момент.

- Праймер может быть разбавлен на 50% с использованием разбавителя, код ADT.4400, и катализирован на 10% (добавление отвердителя) с использованием, код ADH.3300. Это позволит грунту стать более упругим и эластичным, что позволит ему лучше поглощать удары щебня. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,8-2 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния от поверхности нанесения в размере 15 см, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C. После, на праймер Вы можете наносить эмали, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель). Но, если период перед нанесением эмали при 20°C превысит 24 часа, праймер нужно зашлифовать. Ug. 1,2-1,3 Pres. 1,8-2

- Праймер может быть разбавлен на 10-40% с разбавителем, код ADT.4400, и катализирован на 10% (добавление отвердителя) с использованием, код ADH.3300. Это позволит воссоздавать оригинальный заводской структурный эффект, который используется автопроизводителями на бамперах автомобилей. В данном случае, чем больше разбавлен продукт, тем больше будет структурный эффект при нанесении. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,4-1,5 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния 15 см от поверхности нанесения, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C. После нанесения финального слоя необходимо сделать финальный напыл для создания структурного эффекта. Настройки краскопульта для финального напыла: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,4 бар. При нанесении увеличьте расстояние от поверхности нанесения до 25-30 см.

- Праймер может может быть разбавлен на 10-20% с разбавителем, код ADT.4400, и катализирован на 10% (добавление отвердителя) с использованием, код ADH.3300. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,8-2 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния от поверхности нанесения в размере 15 см, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C.  После 6-8 часов праймер может быть отшлифован зерном P400-500 и окрашен эмалями, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель).

ОЧЕНЬ ВАЖНО не использовать продукт при температурах ниже 15 °C.

Для промывки оборудования используйте разбавитель для промывки или же нитро-разбавитель.

ADP.8001/8002

ENAMEL PRIMER TEXTURED (WHITE/BLACK)

ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ(БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
|  | СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ Mixing ratio | 2 : 1 |
|  | ПРОДУКТ, КОД ADP.8001/8002 Product | 100 VOL |
|  | ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД ADH.3300 Hardener | 10 VOL |
|  | РАЗБАВИТЕЛЬ, КОД ADT.4400 Thinner | 10-40 VOL |
|  | ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ Pot life (20 °C) | 8 H Для версии с отвердителем /For Catalyzed Version |
|  | ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ Application viscosity | 18” ± 3’’ DIN/4 |
|  | НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА Airbrush adjustament | 2 Оборота/Turns |
|  | СОПЛО Nozzle | 1,2 – 1,3 |
|  | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА Air Pressure | 1,5 – 2 HVLP/ LVLP – RP В зависимости от типа использования/ Depending on the type of use |
|  | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ Number of coats | 2 Лёгких/Light |
|  | ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ Time interval between coats | 10 MIN |
|  | ВЫДЕРЖКА Flash time | 10 MIN |
|  | БЕЗ ПЫЛИ Dry dust free | 10–15 MIN |
|  | ГОТОВО К УСТАНОВКЕ Ready to use | - |
|  | ПОЛНАЯ СШУКА Through drying | 20 °C – 8 H 60 °C – 20-30 MIN |
|  | ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ Dry film thickness | 20-30µ |
|  | РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА – M² / КГ x 1 µ Yield RFU | 280 (ADP.8001) 210 (ADP.8002) |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО СУХОМУ Roto-orbital dry sanding | - |
|  | ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО МОКРОМУ Roto-orbital wet sanding | - |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО МОКРОМУ Manual sanding on wet | - |
|  | РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО СУХОМУ Dry manual sanding | P400 – P600 |
|  | ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ Overcoatable | 20 MIN – 24 H |
|  | ХРАНЕНИЕ Storing | 24 Месяца/Months 5 < °C < 35 |